#### LAUDO TÉCNICO

Quantificação química quantitativa de madeira de espécie de madeira..........

SOLICITANTE:

EXECUÇÃO:

LABORATÓRIOS DE QUÍMICA DA MADEIRA

DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA E TECNOLOGIA FLORESTAL

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ

EQUIPE:               AT113 - Química da Madeira   2011.2

Acad. Eng. Florestal   XXXXXXXXXXXX

Acad. Eng. Florestal   XXXXXXXXXXXX

Acad. Eng. Florestal  XXXXXXXXXXXX

Curitiba – PR

Novembro 2011

- INTRODUÇÃO E OBJETIVOS:

Determinar a composição química quantitativa de amostra de madeira da espécie xxxxxxxxxxx.

- MATERIAL:

Uma amostra de madeira comumente denominada de “xxxxxxxxxxx” com solicitação de análise química quantitativa.

- MÉTODOS:

3.1. ANÁLISES QUÍMICAS QUANTITATIVAS:

Ensaios realizados com partículas  de madeira com fração granulométrica entre 40 e 60 mesh foram analisadas seguindo as recomendações das normas da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) e TAPPI – Technical Association of Pulp and Paper Indutries:

Determinação da umidade da madeira – NBR 11941

Determinação da quantidade de água contida na madeira.

Determinação de extraíveis da madeira em água – NBR7988

Os compostos extraíveis por água fria e quente são geralmente caracterizados por açucares simples, taninos solúveis em água, pigmentos e outros compostos solúveis em água.

Determinação de extraíveis em hidróxido de sódio a 1% – NBR7990

Utilizado para determinar o grau de ataque da madeira por fungos e/ou outros agentes deteriorantes.

Determinação de extraíveis da madeira com etanol-tolueno – NBR7991

A fração da madeira solúvel em etanol-tolueno é representada por resinas, óleos, ceras, graxas, além de outros solúveis em água como pigmentos coloridos e açucares simples.

Determinação de extrativos totais da madeira – NBR7987

Além dos anteriormente descritos, incluem-se extrativos solúveis em álcool e em água quente, como taninos hidrolisáveis, flobafenos, estilbenos, lignanas e flavonóides e seus derivados, quando presentes.

Determinação do teor de cinzas na madeira – TAPPI - T413

Teor de material inorgânico contido na madeira, comumente chamado de cinzas, obtido na forma de óxidos

.

Determinação do teor de lignina ácida na madeira TAPPI - T 222 OM 88

O teor de lignina foi determinado pelo método de lignina Klasson que utiliza ácido sulfúrico concentrado, após a amostra estar livre de extrativos.

Observação: se o grupo realizou outras análises incluir na sequência:

- RESULTADOS:

4.1. ANÁLISE QUÍMICA QUANTITATIVA

Os valores médios determinados para a amostra são apresentados na TABELA e GRÁFICO a seguir:

TABELA – RESULTADOS MÉDIOS DA ANÁLISE QUÍMICA QUANTITATIVA.

| ANÁLISE |  | TEOR (%) |
| --- | --- | --- |
| - Solubilidade em H2O Fria |  |  |
| - Solubilidade em H2O Quente |  |  |
| - Solubilidade em NaOH 1% |  |  |
| - Solubilidade em Etanol-Tolueno |  |  |
| - Extrativos Totais |  |  |
| - Cinzas |  |  |
| - Teor de lignina ácida |  |  |

GRÁFICO – RESULTADOS MÉDIOS DA ANÁLISE QUÍMICA QUANTITATIVA.

5. CONCLUSÕES:

Observa-se pelos resultados de solubilidade da madeira nas análises químicas quantitativas valores médios considerados

Fazer a conclusão comparando os resultados das análises entre si, se possível compare com resultados encontrados na literatura:

Considera-se em termos de utilização que altos teores de extrativos, que são encontrados nas madeiras, especialmente no cerne, dependendo de sua natureza química podem interferir nas propriedades de adesão interagindo com adesivos; possuem também por outro lado, características favoráveis em termos de estabilidade dimensional e proteção natural, especialmente os compostos fenólicos.

É o laudo,

Curitiba,     de 2011.

Equipe  ( imprimir e assinar)